СПОВІЩЕННЯ № 1 ПРО ЗМІНУ ТО 1833.40108578-406:2021

СОРОЧКА СПЕЦІАЛЬНА

|  |  |  | СПОВІЩЕННЯ ПРО ЗМІНУ |  |  |  |  | ПОЗНАЧЕННЯ ТО 1833.40108578-406:2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА ВИПУСКУ |  |  | СТРОК ЗМ. |  |  |  |  |  | Аркуш 2 |  | Аркушів 5 |  |
| Причина |  |  | Впровадження нових матеріалів, коректування змісту |  |  |  |  |  | КОД 4,0 |  |  |  |
| Вказівка про доробок |  |  | Використовувати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вказівка про впровадження |  |  | З моменту затвердження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАСТОСУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОЗІСЛАТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗМ. | ЗМІСТ ЗМІН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аркуш 9. Рядки третій та четвертий таблиці 4 «Матеріали для виготовлення сорочки спеціальної» викласти в такій редакції: Найменування матеріалів; Нормативна документація; Призначення матеріалу. 1; 2; 3. Тканина змішана (сировинний склад: бавовна, не менше – 50 %, поліестер, не більше – 50 %; поверхнева щільність (200 ± 10) г/м2); Згідно з НД підприємства-виробника; Для виготовлення рукавів. Тканина синтетична (сировинний склад: поліестер, не більше – 65 %; бавовна, не менше – 35 %, поверхнева щільність (230 ± 10) г/м2); Згідно з НД підприємства-виробника; Для виготовлення рукавів. Аркуш 23. Підпункт 1.8.5. викласти в такій редакції: «Сорочки спеціальні пакують у транспортну тару в кількості по 10-20 шт.». Аркуші 9, 28. Замінити слово «поліефір» на «поліестер». |
| СКЛАВ |  |  | ПІБ Л. М. Міщаненко |  |  |  | Н.КОНТР. ПР.ЗАК |  |  | ПІБ Л. М. Міщаненко |  |  |
| ЗМІНИ ВНІС ПІБ Людмила Миколаївна Міщаненко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СПОВІЩЕННЯ |  |  |  |  | Аркуш 3 |  | Аркушів 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗМ. | ЗМІСТ ЗМІН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аркуш 29. Таблицю Б.3. додатка Б «Хімічні та фізико-механічні показники матеріалів» викласти в такій редакції: Основні хімічні та фізико-механічні показники тканини змішаної Найменування показника; Значення показника; Нормативна документація. 1; 2; 3. Сировинний склад: – бавовна, %, не менше – поліестер, %, не більше; 50 50; ДСТУ 4057-2001. Поверхнева щільність, г/м²; 200 ± 10; ДСТУ EN 12127:2009. Кількість ниток на 10 см: – за основою, не менше; – за утоком, не менше; 295 220; ДСТУ ISO 7211-2:2008 ДСТУ EN 14971:2018. Вид переплетення; саржеве посилене; ДСТУ ISO 7211-1:2008. Стійкість до стирання по площині, число циклів, не менше; 50 000; ДСТУ ISO 12947-2:2005. Розривне навантаження, Н: – за основою, не менше; – за утоком, не менше; 850 650; ДСТУ EN ISO 13934-1:2018. Вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду, мг/кг, не більше; 30; ДСТУ ISO 14184-1:2007. Роздиральне навантаження, Н, не менше: – за основою; – за утоком; 30 40; ДСТУ ISO 13937-2:2006* ДСТУ EN ISO 13937-2:2022. Видовження на момент розірвання, %, не більше: – за основою – за утоком; 25 25; ДСТУ EN ISO 2062:2004. Повітропроникність, дм3/м²*с (перепад тиску 50 Па (100 Па)), не менше; 100 (170); ДСТУ ISO 9237:2003* ДСТУ EN ISO 9237:2022. Гігроскопічність, %, не менше; 9,0; ДСТУ ГОСТ 3816-2009**. Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок, %, не більше: – за основою; – за утоком; ± 1,2 ± 1,2; ДСТУ ГОСТ 30157.0-2003 ДСТУ ГОСТ 30157.1-2003. |
| СКЛАВ |  |  |  |  | Н.КОНТР. ПР.ЗАК |  |  |
| ЗМІНИ ВНІС |  |  |  |  |  |  |  |

| СПОВІЩЕННЯ |  |  |  |  | Аркуш 4 |  | Аркушів 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗМ. | ЗМІСТ ЗМІН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аркуш 30. Таблицю Б.4. додатка Б «Хімічні та фізико-механічні показники матеріалів» викласти в такій редакції: Основні хімічні та фізико-механічні показники тканини синтетичної Найменування показника; Значення показника; Нормативна документація. 1; 2; 3. Сировинний склад: – бавовна, %, не менше – поліестер, %, не більше; 35 65; ДСТУ 4057-2001. Поверхнева щільність, г/м²; 230 ± 10; ДСТУ EN 12127:2009. Кількість ниток на 10 см: – за основою, не менше; – за утоком, не менше; 380 190; ДСТУ ISO 7211-2:2008 ДСТУ EN 14971:2018. Вид переплетення; полотняне посилене; ДСТУ ISO 7211-1:2008. Стійкість до стирання по площині, число циклів, не менше; 50 000; ДСТУ ISO 12947-2:2005. Розривне навантаження, Н: – за основою, не менше; – за утоком, не менше; 1650 830; ДСТУ EN ISO 13934-1:2018. Роздиральне навантаження, Н, не менше: – за основою; – за утоком; 65 55; ДСТУ ISO 13937-2:2006* ДСТУ EN ISO 13937-2:2022. |
| СКЛАВ |  |  |  |  | Н.КОНТР. ПР.ЗАК |  |  |
| ЗМІНИ ВНІС |  |  |  |  |  |  |  |

| СПОВІЩЕННЯ |  |  |  |  | Аркуш 5 |  | Аркушів 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗМ. | ЗМІСТ ЗМІН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аркуш 31. Продовження таблиці Б.4. викласти в такій редакції: 1; 2; 3. Видовження на момент розірвання, %, не більше: – за основою; – за утоком; 30 25; ДСТУ EN ISO 2062:2004. Вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду , мг/кг, не більше; 30; ДСТУ ISO 14184-1:2007. Повітропроникність, дм3/м²*с, перепад тиску 50 Па (100 Па), не менше; 30 (60); ДСТУ ISO 9237:2003* ДСТУ EN ISO 9237:2022. Гігроскопічність, %, не менше; 6,8; ДСТУ ГОСТ 3816-2009**. Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок, %, не більше: – за основою – за утоком; ± 2,5 ± 1,2; ДСТУ ГОСТ 30157.0-2003 ДСТУ ГОСТ 30157.1-2003. Ступінь тривкості пофарбування до:. – дії світла (зміна початкового пофарбування), бал, не менше; 5; ДСТУ ISO 105 В02:2009. прання при 40°С (зміна початкового пофарбування/ забарвлення білого бавовняного матеріалу), бал, не менше; 4/4; ДСТУ ISO 105-С06:2009. – дії поту (зміна початкового пофарбування/забарвлення білого бавовняного матеріалу), бал, не менше; 4/4; ДСТУ ISO 105-Е04:2009. – сухого тертя (забарвлення білого бавовняного матеріалу), бал, не менше; 4; ДСТУ ГОСТ ISO 105- X12:2009. – дії органічних розчинників, бал, не менше; 4; ДСТУ ГОСТ ISO 105-D01:2004. |
| СКЛАВ |  |  |  |  | Н.КОНТР. ПР.ЗАК |  |  |
| ЗМІНИ ВНІС |  |  |  |  |  |  |  |